|  |  |  |  |  | RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL (REPORT OF TEST VISUAL AND DIMENSIONAL) |  |  |  |  |  |  |  | Nº Relatório (Report nº) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2376/25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AR/OF.Nº Pedido/Order. 4600022226 |  | FL/SHEET 01/02 |
| Equipamento (Equipament) LB1015 CONTRA PESO CAP 4TON |  |  |  |  | Nome da Peça (Part Name) OLHAIS |  |  |  |  |  | Qtd (Qty) 06 |  | Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105021807 |  |  |
| Cliente (Customer) ITIL/INOX |  |  |  |  | Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) N/A |  |  |  |  |  |  |  | Rev. N/A |  |  |
| Procedimento/Norma (Procedure Standard) PQ - 01 |  |  |  |  | Rev 0 |  | Norma (Standard) ASME - V |  |  | Critério De Aceitção (Acceptance Standard) AWS D1.1 - ED.2015 |  |  | Temperatura (Temperature) AMBIENTE |  |  |
| Condições Superficiais (Superficial Conditions) ESCOVADA |  |  |  |  | Iluminação (ILLumination) 1000 LUX |  |  |  |  | Método (Method) DIRETO |  |  | Instrumentos (Instruments) LANTERNA E LUPA |  |  |
| Descontinuidades mm (Discontinuities) mm |  |  |  |  |  |  |  | Croqui/Foto |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Tipo (Type) | Localização (Location) |  | Dimensão (Dimensão |  |  | Laudo (Result) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA (LEGEND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPETOR (INSPECTOR) |  |  |  |  |
| T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting) |  |  |  |  |  | DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Aproved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Comp LTQlementar (Necessary Complementary Test) |  |  |  |  | ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laudo Final(Final Report) (A) APROVADO |  |  | DATA (DATE) 09.10.25 |  |
| Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE ENSAIO VISUAL DE SOLDA NAS SOLDAS DOS SEIS OLHAIS DO LB1015 CONTRAPESO CAP 4TON SETOR LB1 ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  | CLIENTE (CUSTOMER) |  |  |  |  |  |  |
| DATA (DATE) 09.10.25 |  |  | ASSINATURA (SIGNATURE) ROBSON LUCIANO DE PAULO |  |  |  |  |  | DATA (DATE) |  |  | ASSINATURA (SIGNATURE) |  |  |  |

|  |  | RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL (REPORT OF TEST VISUAL AND DIMENSIONAL) |  |  | Nº Relatório (Report nº) 2376/25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226 |  |  | FL/SHEET 02/02 |
| ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPETOR (INSPECTOR) |  |  | SUPERVISOR (FLOOWALKER) |  |  | CLIENTE (CUSTOMER) |  |  |
| DATA (DATE) 09.10.25 | ASSINATURA (SIGNATURE) ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8 |  | DATA (DATE) 09.10.25 | ASSINATURA (SIGNATURE) ROBSON LUCIANO DE PAULO |  | DATA (DATE) | ASSINATURA (SIGNATURE) |  |