|  |  |  |  |  | Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº Relatório (Report nº) 2964/26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226 |  |  | FL/SHEET 01/02 |
| Equipamento (Equipament) CAÇAMBA DE SUCATA N 197 |  |  |  |  | Nome da Peça (Part Name) SOLDAS DOS MUNHÕES |  |  |  |  |  |  | Qtd (Qty) 4 |  |  | Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 103692463 |  |  |  |
| Cliente (Customer) ITIA |  |  |  |  | Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev /Review N/A | Superfície(Surface) ESCOVADA |  |  |
| Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01 |  |  |  |  | Rev 0 |  |  | Norma (Standard) ASME - V |  |  | Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8 |  |  |  | Temperatura (Temperature) AMBIENTE |  |  |  |
| Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER |  |  |  |  | Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026 |  |  |  |  |  | Removedor (Remover) ÁGUA |  |  |  | Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497 |  |  |  |
| Descontinuidades mm (Discontinuities) mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Croqui/Foto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Tipo (Type) | Localização (Location) |  | Dimensão (Dimensão) |  |  | Laudo (Result) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA (LEGEND) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPETOR (INSPECTOR) |  |  |  |  |  |
| T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting) |  |  |  |  |  | DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Aproved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test) |  |  |  |  |  |  | ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO |  |  |  | Data (Date) 26.02.26 |  |
| Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NA CAÇAMBA DE SUCATA N 197 LOCAL ACABAMENTO INOX, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLIENTE (CUSTOMER) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA (DATE) 26.02.26 |  |  | ASSINATURA (SIGNATURE) ROBSON LUCIANO DE PAULO |  |  |  |  |  |  | DATA (DATE) |  |  |  | ASSINATURA (SIGNATURE) |  |  |  |  |

|  |  | Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report) |  |  |  | Nº Relatório (Report nº) 2964/26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226 |  | FL/SHEET 02/02 |
| ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPETOR (INSPECTOR) |  |  | SUPERVISOR (FLOOWALKER) |  | CLIENTE (CUSTOMER) |  |  |  |
| DATA (DATE) 26.02.26 | ASSINATURA (SIGNATURE) ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8 |  | DATA (DATE) 26.02.26 | ASSINATURA (SIGNATURE) ROBSON LUCIANO DE PAULO | DATA (DATE) |  | ASSINATURA (SIGNATURE) |  |